# Kraty z TWS ISO 38 (31 x 31)

| Rozpiętość (mm) | Obciążenie punktowe (kg) | Faktor bezpieczeństwa | Obciążenie powierzchniowe (kg/m²) | Faktor bezpieczeństwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 3.500 | 2 x F | 18.600 | 3 x q |  |
| 450 | 1.550 | 3 x F | 5.500 | 4 x q |  |
| 600 | 870 | 4 x F | 2.340 | 5 x q |  |
| 750 | 560 | 5 x F | 1.190 | 7 x q |  |
| 900 | 387 | 6 x F | 690 | 8 x q |  |
| 1.000 | 314 | 7 x F | 503 | 9 x q |  |
| 1.200 | 218 | 8 x F | 290 | 10 x q |  |
| Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/125. Ugięcie L/125 odpowiada odchyleniu 0,75% na rozpietości. (Ugięcie f=L/125; L= rozpietość) Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość. |