Krata z TWS ISO 25 (31 x 31)

## Oczko 31 x 31 mm

| Rozpiętość (mm) | Obciążenie punktowe (kg) | Faktor bezpieczeństwa | Obciążenie powierzchniowe (kg/m²) | Faktor bezpieczeństwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 1.010 | 2 x F | 5.280 | 3 x q |  |
| 450 | 445 | 3 x F | 1.570 | 4 x q |  |
| 600 | 250 | 4 x F | 660 | 5 x q |  |
| 750 | 159 | 5 x F | 340 | 7 x q |  |
| 900 | 110 | 6 x F | 196 | 8 x q |  |
| 1.000 | 90 | 7 x F | 143 | 9 x q |  |
| 1.200 | 62 | 8 x F | 83 | 10 x q |  |
| Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/125. Ugięcie L/125 odpowiada odchyleniu 0,75% na rozpietości. (Ugięcie f=L/125; L= rozpietość) Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość. |

| Długość (mm) | Szerokość (mm) | Ciężar (kg/m2) |
| --- | --- | --- |
| 4.007 | 1.007 | 12,3 |
| 4.000 | 1.220 | 12,3 |
| 3.660 | 1.220 | 12,3 |
| 3.007 | 1.007 | 12,3 |
| 1.983 | 995 | 12,3 |
| 995 | 995 | 12,3 |